# Вибропласт М1

-Самый известный и доступный вибропоглощающий материал
-Не требует нагрева при монтаже
-Материал пластичен и легко монтируется на поверхности со сложным рельефом
-Обладает герметизирующими и антикоррозионными свойства
-Коэффициент механических потерь (КМП) – 0,2 ед.
-Толщина материала – 1,8 мм
-Удельный вес 2,2 кг/м2

## Технические характеристики

| Размер листа, м | Кол-во листов в упаковке | Толщина, мм | КМП | Уд.вес, кг/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,53х0,75 | 10 | 1,8 | 0,2 | 2,2 |

# Визомат МП

Визомат МП - вибропоглощающий битумный материал. Представляет собой многослойную конструкцию состоящую из лицевого слоя - алюминиевая фольга (с тиснением и логотипом предприятия), листа на основе битумной композиции и клеевого монтажного слоя защищенного антиадгезионной пленкой. При монтаже требует нагрева до 40 - 50 °С.

Материал не впитывает влагу и не разлагается от воздействия окружающей среды. Работоспособен в широком диапазоне температур от минус 45 гр.С до плюс 70 гр.С.

- Прочность связи материала с несущей поверхностью не менее 5 Н/см.

- Коэффициент механических потерь не менее:

- Визомат МП (толщина 2,7 мм) – 0,28 у.е.

- Визомат МП-2 (толщина 2,0 мм) – 0,20 у.е.

## Технические характеристики

| Размер листа, м | Кол-во листов в упаковке | Толщина, мм | КМП | Уд.вес, кг/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,53х0,75 | 10 | 2 - 2,7 | 0,2 - 0,28 | 2,9 - 3,8 |

# Битопласт Gold

Шумопоглощающий и уплотнительный материал.

Устраняет скрипы и дребезг в салоне.

Высокие показатели снижения шума (до 80%).

Обладает теплоизоляционными свойствами.

Новая пропиточная композиция не имеет запаха.

Долговечен, не подвержен разложению.

Сохраняет свойства при низких температурах (до – 50 ºС)

## Технические характеристики

| Размер листа, м | Толщина, мм | Уд.вес, кг/м2 | Коэффициент звукопоглощения, % | Теплоизолирующие свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1х1 | 5, 10 | 0,4-0,8 | 80 | есть |

# Маделин

Прокладочный уплотнительный материал.

Служит для устранения скрипов панелей салона.

Проклеивается между декоративными элементами и кузовом автомобиля, уплотняет воздуховоды.

## Технические характеристики

| Толщина, мм | Уд.вес, кг/м2 |
| --- | --- |
| 1-1,5 | 0,34 |

# Сплэн

Звукоизолирующий материал.

Отличный теплоизолятор, в жару долго сохранит в салоне прохладу, а в холод – тепло.

Эластичен, не впитывает влагу, долговечен, не разрушается под воздействием окружающей среды.

## Технические характеристики

| Размер листа, м | Толщина, мм | Уд.вес, кг/м2 | Уровень звукоизоляции, дБ | Теплоизолирующие свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,25х1 | 4; 8 | 0,22-0,5 | 18 | высокие |